ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

«НИИЖБ»

УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора НИИЖБ,

Т.А. Мухамедиев 200    г

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОМПОЗИТНОЙ АРМА ТУРЫ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТР 013-1-04

Зав. лабораторией коррозии и долговечности бетонных и железобетонных конструкций, д.т.н., проф.

В.Ф. Степанова

Москва, 2004 г.

Технические рекомендации по применению неметаллической композитной арматуры периодического профиля в бетонных и железобетонных конструкциях разработаны «НИИЖБ» (д.т.н., проф. Степанова В.Ф., к.т.н. Красовская Г.М.) совместно с ООО «АСП» (к.т.н. Шахов СВ.) и ООО «МБА-проект» (Беленчук В.В.).

Технические рекомендации составлены на основе научно-исследовательских и экспериментальных работ, выполненных лабораторией коррозии и долговечности бетонных и железобетонных конструкций «НИИЖБ», ООО «АСП» и ООО «МБА-проект».

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1	Настоящие    рекомендации    распространяются    на    область  применения неметаллической   композитной   арматуры   периодического   профиля   изготовленной   с применением   волокон   стеклянных   (АСП)   или   базальтовых   (АБП)   по   ТУ-5769-183-440886723.     Арматура    предназначена    для     армирования     конструкций     из     бетона асфальтобетона эксплуатирующихся в условиях воздействия агрессивных сред.

1.2	Область применения арматуры АСП и АБП установлена с учетом факторов, выявленных в результате выполненных исследований:

- высокой прочности,

- малого удельного веса,

- низкой теплопроводности,

- высокой коррозионной стойкости в присутствии хлоридов и других агрессивных сред,

-	высокой коррозионной стойкости в кислых средах.

1.3.  При назначении областей применения учтены:

-	низкий в сравнении с металлической арматурой модуль упругости,

- отсутствие возможности конструктивных сгибов готовых арматурных стержней при арматурных работах,

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ

2.1	С   учётом   современного   состояния   коррозионных   исследований   и   свойств опытно-промышленных партий неметаллической арматуры (ТУ-5769-183-40886723-2004), отмеченных в п.п. 1.2 и 1.3, рекомендуется применение АБП и АСП:

- для    армирования    бетонных     конструкций    и    смешанного    армирования железобетонных конструкций;

-	в армированных конструкциях, подвергающихся воздействию агрессивных сред согласно СНиП 2.03.11-85 и МГСН 2.08-01, вызывающих коррозию стальной арматуры (хлористые соли, агрессивные газы повышенных концентраций и другие). Целесообразно применение АБП и АСП в элементах дорожного строительства, которые подвергаются агрессивному воздействию противогололёдных реагентов;

-	при    ремонте    железобетонных    конструкций,    поврежденных    воздействием агрессивных, в первую очередь хлоридных сред;

- в случаях, когда отсутствует возможность обеспечить нормативные требования к толщине защитного слоя (тонкостенные конструкции различного назначения, например: панели защитных сооружений от шума, ограды, конструкции архитектурного назначения и другие);

- в бетонах на шлакопортландцементе, пуццолановом цементе, смешанных вяжущих с высоким содержанием активных минеральных добавок и т.п.;

- в  монолитных  бетонах  с  хлоридсодержащими   противоморозными  добавками, (хлорид кальция ХК, нитрат-хлорид кальция НХК, нитрат-хлорид кальция с мочевиной НХКМ и другие);

- в пористых и крупнопористых бетонах (дренажные трубы), легких и ячеистых бетонах, в том числе при монолитном строительстве;

- при армировании кирпичной кладки, в т. ч. в зимнее время, когда в кладочный раствор вводятся ускорители твердения и противоморозные добавки - хлористые соли, вызывающие коррозию стальной арматуры.

2.2	С  целью  улучшения  теплотехнических  характеристик  стен,  рекомендуется применение АБП и АСП в наружном слое трёхслойных стеновых панелей  с  гибкими связями, при этом арматура перемычек и зоны усиления платформенного стыка должна оставаться металлической.

2.3 С освоением промышленного производства АБП и АСП, улучшением качества арматуры и получением экспериментальных данных за более длительные сроки испытаний область применения АБП и АСП может быть в дальнейшем расширена с учётом совершенствования технологии её производства.

3 ХАРАКТЕРИСТИКИ АСП и АБП

3.1 Неметаллическая арматура выпускается профилем 5;8 и 10мм и характеризуется следующими показателями:

- нормальный диаметр стержней - 5±0,3 мм, 7,8±3 мм, 10±3 мм;

- длина стержней - свыше32ООО±5 мм;

Ниже приводятся размеры (мм) периодического профиля.

Таблица 1

Физико-механические  характеристики   арматуры  АСП  и   АБП,   при   растяжении приведены ниже в табл.2.

Таблица 2

|  |  |  | Временное |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | Номер | Разрывное | сопротивлен | Относитель | Модуль |
| композит | профиля | усилие, | ие разрыву, | ность, | упругости, |
| ной |  | Н | МПа | удлинение, | МПа |
| арматуры |  |  |  | % |  |
|  |  |  | Не менее менеееменее |  |  |
| АСП | 5 | 8800 | 1200 | 2,3 | 52800 |
|  | 8 | 28000 | 1040 | 2,3 | 41360 |
|  | 10 | 45600 | 880 | 2,3 | 41360 |
| АБП | 5 | 11000 | 1500 | 2,5 | 60000 |
|  | 8 | 35000 | 1300 | 2,5 | 47000 |
|  | 10 | 57000 | 1100 | 2,5 | 47000 |

- объемная масса- 1,9±0,1 т/м .

Гарантийный  срок сохранения  свойств  арматуры ТУ  5769-183-40886723     24  месяца с момента изготовления при соблюдении правил хранения и транспортирования.

4 ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АРМАТУРЫ АСП и АБП

4.1	Неметаллическая   композитная • арматура   может   применяться   как   в   виде отдельных стержней, так и в виде каркасных сеток. В наружных стеновых панелях (ТУ-5769-183-40886723), арматуру АСП и АБП следует применять преимущественно в виде сеток. В случае невозможности получения готовых сеток они изготавливаются на месте
применения.

- Сетки изготавливают с перевязкой мест пересечения стержней   синтетической нитью с последующей пропиткой эпоксидной смолой и отверждением эпоксидной смолы.

- Толщина защитного слоя у арматуры назначается из условия совместной работы арматуры   и   бетона.   При   проектировании   конструкций   с   неметаллической арматурой толщина защитного слоя назначается по СНиП 2.03.01-84.

4.4 При укладке арматуры в форму проектная толщина защитного слоя обеспечивается установкой фиксаторов из цементно-песчаного раствора или из теплостойких и щелочестойких полимерных материалов, например, полиэтилена.

5 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АРМАТУРОЙ АСП и АБП

5.1 При работе с арматурой АСП и АБП необходимо использовать индивидуальные средства защиты кожи рук по ГОСТ 12.4.068 и специальную одежду по ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103. При резке арматуры дополнительно использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания по ГОСТ 12.4.034 и защиты глаз по ГОСТ 12.4.013.